## Характеристика резинотканевых конвейерных лент по ГОСТ 20-85

| Транспортируемый груз (категория условий эксплуатации | Тип ленты | Вид ленты, обозн. вида ленты | В, мм | Кр, даН/ см | (1/ (2, мм/ мм | Тип ткани каркаса | Темп. окр. воздуха, (С | Класс резины нар. обкл. | Вариант для опред. n0*** | Диапазон числа прокладок z в зависимости от В, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Руды черных и цветных металлов, крепкие горн. породы amax((500 мм (очень тяжелые) | 1 | Общего назначения 1.1 | 1000-2000 | 400 | 10/3* | ТА-400 | От -45 до +60 | Б | III | - | - | - | - | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-8 | 4-8 |
|  |  |  |  |  |  | МК-400-120-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8/2 | **ТА-400 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *МК-400-120-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Морозостойкая 1.1М |  |  | 10/3* | ТА-400 | От -60 до +60 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МК-400-120-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк, доломит с amax до 500 мм, руды черных и цветных металлов amax до 350 мм и др. крупнокусковые материалы (тяжелые) |  | Общ. назначения 1.2 | 800 | 200 | 8/2 | ТК-200-2 |  | Б | I | - | - | - | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  |  | 6/2 |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 | 8/2 | **ТА-300 | От -45 до +60 | Б | II |  |  |  |  |  |  |  | 4-8 | 4-8 |
|  |  |  |  |  | 6/3,5 |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000-2000 | 200 | 8/2 | ТК-200-2 |  | Б | I | - | - | - | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  |  | 6/2 |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 | 8/2 | **ТА-300 |  | Б | II | - | - | - | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 4-8 | 4-8 |
|  |  |  |  |  | 6/2 |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 400 | 8/2 | **ТА-400 |  | Б | III | - | - | - | - | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-8 | 4-8 |
|  |  |  |  |  |  | *МК-400-120-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6/2 | **ТА-400 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *МК-400-120-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Транспортируемый груз (категория условий эксплуатации | Тип ленты | Вид ленты, обозн. вида ленты | В, мм | Кр, даН/ см | (1/ (2, мм/ мм | Тип ткани каркаса | Темп. окр. воздуха, (С | Класс резины нар. обкл. | Вариант для опред. n0*** | Диапазон числа прокладок z в зависимости от В, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Известняк, доломит с amax до 500 мм, руды черных и цветных металлов amax до 350 мм и др. крупнокусковые материалы (тяжелые | 1 | Морозостойкая 1.2М | 800 | 200 | 8/2 | ТК-200-2 | От -60 до +60 | М | I | - | - | - | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | 4-8 | 4-8 |
|  |  |  | 1000-2000 | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | 4-8 | 4-8 |
|  |  |  |  | 400 |  | **ТА-400 |  |  | III |  |  |  | - |  | 3-6 |  | 4-8 | 4-8 |
| Уголь amax до 700 мм и породы amax до 500 мм, антрацит до 700 мм и породы amax до 500 мм (тяжелые) |  | Трудно воспламеняющаяся 1.2Ш | 800 | 200 | 6/3,5 | ТК-200-2 | От -25 до +60 | Г-1 | I |  |  |  | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | 4-8 | 4-8 |
|  |  |  | 1000-2000 | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | II | - | - | - |  |  |  |  | 4-8 | 4-8 |
|  |  |  |  | 400 |  | **ТА-400 |  |  | III |  |  |  | - |  | 3-6 |  | 4-8 | 4-8 |
|  |  | Трудновоспламеняющаяся морозостойкая 1.2ШМ | 800 | 200 | 6/3,5 | ТК-200-2 | От -45 до +60 | Г-2 | I | - | - | - | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | 4-8 | 4-8 |
|  |  |  | 1000-2000 | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | 4-8 | 4-8 |
|  |  |  |  | 400 |  | **ТА-400 |  |  | III |  |  |  | - |  | 3-6 |  | 4-8 | 4-8 |

| Транспорт. груз (категория условий эксплуатации | Тип лен-ты | Вид ленты, обозн. вида ленты | В, мм | Кр, даН/см | (1/ (2 мм/ мм | Тип ткани каркаса | Темп. окр. воздуха, (С | Класс резины нар. обкл. | Вариант для опред. n0*** | Диапазон числа прокладок z в зависимости от В, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы аmax до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и другие высоко абразивные и абразивные материалы с аmax до150 мм (средние) | 2 | Общего назначения 2.1 | 400 500 | 100 | 6/2 | ТК-100 | От -45 до +60 | А | IV | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 100 |  | ТК-100 |  |  | I | - | - | 2-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 650 | 200 |  | ТК-200-2 |  |  |  | - | - | 3-5 |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  | 800-2000 | 100 |  | ТК-100 |  |  | IV | 2-5 | 2-5 | 2-5 |  |  |  |  | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | I | - | - | 3-5 |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | II | - | - | - |  |  |  |  | 3-8 | 3-8 |
|  |  |  | 1600-2000 | 100 | 8/2 | ТК-100 |  | И, Б | IV | 2-5 | 2-5 | 2-5 |  |  |  |  | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | I | - | - | 3-5 |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | II | - | - | - |  |  |  |  | 3-8 | 3-8 |
|  |  | Морозостойкая 2М | 400- 650 | 100 | 6/2 | ТК-100 | От -60 до +60 | М | IV | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  | 800-2000 | 100 |  | ТК-100 |  |  | IV | 2-5 | 2-5 | 2-5 |  |  |  |  | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | I | - | - | 3-5 |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | II | - | - | - |  |  |  |  | 3-8 | 3-8 |
|  |  |  | 1600-2000 | 100 | 8/2 | ТК-100 |  |  | IV | 2-5 | 2-5 | 2-5 |  |  |  |  | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | I | - | - | 3-5 |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | II | - | - | - |  |  |  |  | 3-8 | 3-8 |

| Транспорт. груз (категория условий эксплуатации | Тип лен-ты | Вид ленты, обозн. вида ленты | В, мм | Кр, даН/см | (1/ (2 мм/ мм | Тип ткани каркаса | Темп. окр. воздуха, (С | Класс резины нар. обкл. | Вариант для опред. n0*** | Диапазон числа прокладок z в зависимости от В, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы аmax до 150 мм (средние) | 2 | Общего назначения 2.2 | 400-2000 | 55 | 5/2 | БКНЛ-65 | От -45 до +60 | И, Б | V | 2-5 | 2-5 | 2-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
|  |  |  |  | 55 | 4,5/3,5 | БКНЛ-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 5/2 | ТК-100 |  |  | IV | 2-5 | 2-5 | 2-5 |  |  |  | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 100 | 4,5/3,5 | ТК-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 5/2 | ТК-200-2 |  |  | I | - | - | 3-6 |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 200 | 4,5/3,5 | ТК-200-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Морозостойкая 2М |  | 55 | 5/2 | БКНЛ-65 | От -60 до +60 | М | V | 2-5 | 2-5 | 2-6 |  |  |  | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
|  |  |  |  | 100 |  | ТК-100 |  |  | IV | 2-5 | 2-5 | 2-5 |  |  |  | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | I | - | - | 3-5 |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |

| Транспорт. груз (категория условий эксплуатации | Тип лен-ты | Вид ленты, обозн. вида ленты | В, мм | Кр, даН/см | (1/ (2 мм/ мм | Тип ткани каркаса | Темп. окр. воздуха, (С | Класс резины нар. обкл. | Вариант для опред. n0*** | Диапазон числа прокладок z в зависимости от В, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Уголь аmax до 500 мм, порода до 300 мм (средние) | 2 | Труд. воспламен. 2Ш | 400-2000 | 100 | 4,5/ 3,5 | ТК-100 | От -25 до +60 | Г-1 | IV | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | I | - | - | 3-5 |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | II | - | - | - |  |  |  |  | 3-8 | 3-8 |
| Антрацит аmax до 500 мм, порода до 300 мм (средние) |  | Труд. воспламен. морозост. 2ШМ |  | 100 |  | ТК-100 | От -45 до +60 | Г-2 | IV | 2-5 | 2-5 | 2-5 |  |  |  |  | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | I | - | - | 3-5 |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | ТК-300 |  |  | II | - | - | - |  |  |  |  | 3-8 | 3-8 |
| Материалы с t до 100(С (средние) |  | Теплостойкая 2Т1 | 400-1600 | 100 | 8/2 | ТК-100 | От -25 до +60 | Т-1 | VII | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | VIII | - | - | 3-5 |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | IX | - | - | - |  |  |  |  | 3-8 | 3-8 |
|  |  |  |  | 100 | 6/2 | ТК-100 |  |  | VII | 2-5 | 2-5 | 2-5 |  |  |  |  | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | VIII | - | - | 3-5 |  |  |  |  | 3-8 | 3-6 |
|  |  |  |  | 300 |  | **ТА-300 |  |  | IX | - | - | - |  |  |  |  | 3-8 | 3-8 |
| Материалы с t до 150(С (средние) |  | Теплостойкая 2Т2 |  | 100 | 6/2 | ТК-100 | От -10 до +60 | Т-2 | VII | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | VIII | - | - | 3-5 |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 100 | 5/2 | ТК-100 |  |  | VII | 2-5 | 2-5 | 2-5 |  |  |  |  | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | VIII | - | - | - |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 100 | 8/2 | ТК-100 |  |  | VII | 2-5 | 2-5 | 2-5 |  |  |  |  | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 200 |  | ТК-200-2 |  |  | VIII | - | - | - |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
| Транспорт. груз (категория условий эксплуатации | Тип лен-ты | Вид ленты, обозн. вида ленты |  | Кр, даН/см | (1/ (2 мм/ мм | Тип ткани каркаса | Темп. окр. воздуха, (С | Класс резины нар. обкл. | Вариант для опред. n0*** | Диапазон числа прокладок z в зависимости от В, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Материалы с t до 200(С (средние) | 2 | Теплостойкая 2Т3 |  | 100 | *10/3 | ТК-100 | От -25 до +60 | Т-3 | VII | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  |  | 8/2 | ТК-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6/2 | ТК-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | *10/3 | ТЛК-200 |  |  | VI | - | - | - |  |  |  |  | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  |  | 8/2 | ТЛК-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6/2 | ТЛК-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы с t до 200(С (средние) | 2 | Теплостойкая 2Т3 | 400-1600 | 300 | *10/3 | ТЛК-300 | От -25 до +60 | Т-3 | VI | - | - | - | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 3-8 | 3-8 |
|  |  |  |  |  | 8/2 | ТЛК-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6/2 | ТЛК-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоабраз. и неабразив. материалы, в том числе с/х продукты неабразивн. мелкие сыпучие (легкие) |  | Общего назначения 2Л | 400-2000 | 55 | 4/2 | БКНЛ-65 | От -45 до +60 | И, Б | V | 2-5 | 2-5 | 2-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
|  |  |  |  | 55 | 3/1 | БКНЛ-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 4/2 | ТК-100 |  |  | IV | 2-5 | 2-5 | 2-5 |  |  |  | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
|  |  |  |  | 100 | 3/1 | ТК-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 4/2 | ТК-200-2 |  |  | I | - | - | 3-5 |  |  |  | 4-6 | 5-6 | 5-6 |
|  |  |  |  | 200 | 3/1 | ТК-200-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# * Не изготавливаются.

# **Ткани ТА-300, ТА-400, МК-400-120 заменяются на ткани ТК-300, ТК-400.

***Выбор коэффициента запаса прочности ленты n0 в зависимости от варианта и угла наклона конвейера (участка) (.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( до 10( | ( ( 10( | ( до 10( | ( ( 10( | ( до 10( | ( ( 10( | ( до 10( | ( ( 10( | ( до 10( | ( ( 10( | ( - любой |
| Предварительные | - |
| n0 = 8,5 | n0 = 9,5 | n0 = 8,85 | n0 = 9,7 | n0 = 8,5 | n0 = 9,4 | n0 = 8,7 | n0 = 9,5 | n0 = 8,5 | n0 = 9,6 |  |
| Нормативные | Нормативные |
| При z ( ( 5 | При z ( ( 5 | При z ( ( 5 | При z ( ( 5 | При z ( ( 5 | n0 = 20 | n0 = 10 | n0 = 15,3 | n0 = 15 |
| n0 = 8 | n0 = 9,1 | n0 = 8,3 | n0 = 9,4 | n0 = 8,0 | n0 = 8,9 | n0 =8,3 | n0 = 9,1 | n0 = 7,8 | n0 = 9,2 |  |  |  |  |
| При z ( 5 | При z ( 5 | При z ( 5 | При z ( 5 | При z ( 5 |  |  |  |  |
| n0 = 9,1 | n0 = 10 | n0 = 9,4 | n0 = 10 | n0 = 8,9 | n0 = 10 | n0 = 9,1 | n0 = 10 | n0 = 9,2 | n0 = 10 |  |  |  |  |

### Масса м2 (кг) и толщина (л (мм) ленты

| Тип ткани | Обозначение вида ленты | (1/ (2, мм/ мм | Масса 1 м2 (кг) (числ.) и общая толщина (л (мм) (через дробь) ленты при числе прокладок (z) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МК-400-120-3** | 1.1; 1.1М | *10/3 | 24,8 / 22,0 | 27,0/ 25,0 | 29,2/ 28,0 | 31,4/ 31,0 | 33,6/ 33,0 | 35,8/ 36,0 |
|  | 1.1 | 8/2 | 21,2/ 19,0 | 23,4/ 22,0 | 25,6/ 25,0 | 27,8/ 28,0 | 30,0/ 31,0 | 32,2/ 34,0 |
|  | 1.2 | 6/2 | 18,8/ 17,0 | 21,0/ 20,0 | 23,2/ 23,0 | 25,4/ 26,0 | 27,6/ 29,0 | 29,8/ 32,0 |
| ТА-400** | 1.1 | *10/3 | 20,0/ 19,0 | 21,6/ 21,0 | 23,2/ 23,0 | 24,8/ 25,0 | 26,4/ 27,0 | 28,8/ 29,0 |
|  |  | 8/2 | 16,4/ 16,0 | 18,0/ 18,0 | 19,6/ 22,0 | 21,2/ 26,0 | 22,8/ 30,0 | 24,4/ 34,0 |
|  | 1.2 | 6/2 | 14,0/ 14,0 | 15,6/ 16,0 | 17,2/ 18,0 | 18,8/ 20,0 | 20,4/ 22,0 | 22,0/ 22,4 |
|  | 1.2М; 1.2Ш; 1.2ШМ | 8/2 | 16,4/ 16,9 | 18,0/ 19,2 | 19,6/ 21,5 | 21,2/ 23,8 | 22,8/ 26,1 | 24,4/ 28,4 |
|  |  | 6/3,5 | 15,8/ 16,4 | 17,4/ 18,7 | 19,0/ 21,0 | 20,6/ 23,3 | 22,2/ 25,6 | 23,8/ 27,9 |
| ТА-300** | 1.2; 2.1 | 8/2 | 16,1/ 15,7 | 17,6/ 17,6 | 19,1/ 19,5 | 20,6/ 21,4 | 22,1/ 23,3 | 23,6/ 25,2 |
|  |  | 6/3,5 | 16,1/ 15,2 | 17,6/ 17,1 | 19,1/ 19,0 | 20,6/ 20,9 | 22,1/ 22,8 | 23,6/ 24,7 |
|  |  | 6/2 | 13,7/ 13,7 | 15,2/ 15,6 | 16,7/ 17,5 | 18,2/ 19,4 | 19,7/ 21,3 | 21,2/ 23,2 |
|  | 1.2М; 2М 2Т1 | 8/2 | 16,1/ 16,6 | 17,6/ 18,8 | 19,1/ 21,0 | 20,6/ 23,2 | 22,1/ 25,4 | 23,6/ 27,6 |
|  | 1.2Ш; 1.2ШМ | 6/3,5 | 16,1/ 16,1 | 17,6/ 18,3 | 19,1/ 20,5 | 20,6/ 22,7 | 22,1/ 24,9 | 23,6/ 27,1 |
| ТА-300** | 2М 2Т1 | 6/2 | 13,7/ 14,6 | 15,2/ 16,8 | 16,7/ 19,0 | 18,2/ 21,2 | 19,7/ 23,4 | 21,2/ 25,6 |
|  | 2Ш; 2ШМ | 4,5/3,5 |  |  |  |  |  |  |
| ТЛК-300 | 2Т3 | *10/3 | 20,3/ 16,3 | 22,0/ 17,4 | 23,7/ 18,5 | 25,4/ 19,6 | 27,1/ 20,7 | 30,7/ 21,8 |
|  |  | 8/2 | 16,7/ 16,6 | 18,4/ 18,8 | 20,1/ 21,0 | 21,8/ 23,2 | 23,5/ 25,4 | 25,2/ 27,6 |
|  |  | 6/2 | 14,3/ 14,6 | 16/ 16,8 | 17,7/ 19,0 | 19,4/ 21,2 | 21,1/ 23,4 | 22,8/ 25,6 |
| ТК-200-2 | 1.2 | 8/2 | 15,8/ 14,8 | 17,2/ 16,4 | 18,6/ 18,0 | 20,0/ 19,6 | 21,4/ 21,2 | 22,8/ 22,8 |
|  |  | 6/2 | 13,4/ 12,8 | 14,8/ 14,4 | 16,2/ 16,0 | 17,6/ 17,6 | 19,0/ 19,2 | 20,4/ 20,8 |
|  | 2Ш; 2ШМ | 4,5/ 3,5 | 14,6/ 14,7 | 16,0/ 16,6 | 17,2/ 18,5 | 18,8/ 20,4 | 20,4/ 22,3 | 22,0/ 24,2 |
|  | 2Т1 1.2М 2М | 8/2 | 15,8/ 15,7 | 17,2/ 17,6 | 18,6/ 19,5 | 20,0/ 21,4 | 21,4/ 23,3 | 22,8/ 25,2 |
|  | 1.2Ш; 1.2ШМ | 6/3,5 | 15,8 15,2 | 17,2 17,1 | 18,6 19,0 | 20,0 20,9 | 21,4 22,8 | 22,8 24,7 |
|  | 2.1; 2.2 | 8/2 | 15,8/ 14,8 | 17,2/ 16,4 | 18,6/ 18,0 | 20,0/ 19,6 | 21,4/ 21,2 | 22,8/ 22,8 |
|  |  | 6/2 | 13,4/ 12,8 | 14,8/ 14,4 | 16,2/ 16,0 | 17,6/ 17,6 | 19,0/ 19,2 | 20,4/ 20,8 |
|  |  | 5/2 | 12,2/ 11,8 | 13,6/ 13,4 | 15,0/ 15,0 | 16,4/ 16,6 | 17,8/ 18,2 | 19,2/ 19,8 |
|  | 2Л | 4/2 | 11,0/ 10,2 | 12,4/ 12,4 | 13,8/ 14,0 | 15,2/ 15,6 | 17,6/ 16,2 | 20,0/ 17,8 |
|  |  | 3/1 | 8,6/ 8,8 | 10,0/ 10,4 | 11,6/ 12,0 | 12,8/ 13,6 | 14,0/ 15,2 | 15,2/16,2 |
| * Не изготавливаются. ** Ткани ТА-300, ТА-400, МК-400-120 заменяются на ткани ТК-300, ТК-400. Справочно приведена масса 1м2 ленты шириной 1000 мм. Для получения массы 1м2 другой ширины необходимо табличное значение для данного типа (вида ленты) умножить на необходимую ширину ленты в метрах. |